Submission ID: 100043214, 100043215

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113553_1 | 0.3031 | 250 |
| 2-113553_2 | 0.3013 | 250 |
| 2-113554_1 | 0.3018 | 250 |
| 2-113554_2 | 0.3084 | 250 |

CuO

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113553_1 | 100x | 0.623 | 5.14 | 6.44 |
| 2-113553_2 | 100x | 0.623 | 5.17 | 6.48 |
| 2-113554_1 | 100x | 0.594 | 4.92 | 6.16 |
| 2-113554_2 | 100x | 0.628 | 5.09 | 6.37 |