Submission ID: 100043224

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113573_1 | 0.2371 | 200 |
| 2-113573_2 | 0.2021 | 200 |

Fe

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113573_1 | 20x | 1.799 | 3.03 |
| 2-113573_2 | 20x | 1.527 | 3.02 |

Ni

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113573_1 | 20x | 3.086 | 5.21 |
| 2-113573_2 | 20x | 2.608 | 5.16 |

Submission ID: 100043227

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113578_1 | 0.2023 | 200 |
| 2-113578_2 | 0.2039 | 200 |

Fe

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113578_1 | 25x | 0.879 | 2.17 |
| 2-113578_2 | 25x | 0.783 | 1.92 |

Ni

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113578_1 | 25x | 3.144 | 7.77 |
| 2-113578_2 | 25x | 3.203 | 7.85 |