Submission ID: 100043229

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113581_1 | 0.20 | 200 |
| 2-113581_2 | 0.20 | 200 |
| 2-113582_1 | 0.20 | 200 |
| 2-113582_2 | 0.20 | 200 |

Co

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Co |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113581_1 | 1.25x | 1.560 | 0.16 |
| 2-113581_2 | 2.5x | 0.564 | 0.16 |
| 2-113582_1 | 1.25x | 1.155 | 0.14 |
| 2-113582_2 | 1.25x | 1.208 | 0.15 |

Cr

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113581_1 | 1.25x | 1.213 | 0.13 |
| 2-113581_2 | 2.5x | 0.512 | 0.13 |
| 2-113582_1 | 1.25x | 0.994 | 0.12 |
| 2-113582_2 | 1.25x | 0.955 | 0.12 |

Ni_total

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113581_1 | 10x | 2.280 | 1.932 |
| 2-113581_2 | 10x | 1.880 | 1.840 |
| 2-113582_1 | 10x | 1.711 | 1.680 |
| 2-113582_2 | 10x | 1.776 | 1.721 |