Submission ID: 100043250

Sample prep: wet

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113628 | 1 | 100x | 2.603 | 260.26 ppm |
| 2-113629 | 1 | 100x | 2.556 | 255.56 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113628 | 1 | 10x | 3.475 | 34.75 ppm |
| 2-113629 | 1 | 10x | 3.146 | 31.46 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113628 | 1 | 1x | 1.799 | 1.80 ppm |
| 2-113629 | 1 | 1x | 2.512 | 2.51 ppm |