Submission ID: 100043258

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES for Na and Perkin Elmer for Zr

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113647_1 | 0.1052 | 9.9008 | 21.424 |
| 2-113647_2 | 0.1041 | 9.7945 | 21.429 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113647_1 | 0.2074 | 200 |
| 2-113647_2 | 0.2034 | 200 |

K2O

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113647_1 | 25x | 0.686 | 1.65 | 1.99 |
| 2-113647_2 | 25x | 0.681 | 1.67 | 2.02 |

Na2O

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113647_1 | 4x | 0.757 | 0.292 | 0.394 |
| 2-113647_2 | 4x | 0.735 | 0.289 | 0.390 |

ZrO2

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113647_1 | 1x | 2.659 | 0.256 | 0.346 |
| 2-113647_2 | 1x | 2.674 | 0.262 | 0.355 |