Submission ID: 100043278

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113670_1 | 0.2027 | 250 |
| 2-113670_2 | 0.2043 | 250 |
| 2-113671_1 | 0.2270 | 250 |
| 2-113671_2 | 0.2021 | 250 |

CuO

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113670_1 | 50x | 1.083 | 6.68 | 8.26 |
| 2-113670_2 |  |  |  |  |
| 2-113671_1 | 50x | 1.234 | 6.79 | 8.50 |
| 2-113671_2 |  |  |  |  |