Submission ID: 100043291

Sample prep: wet

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113699 | 1.4668 | 100 |
| 2-113700 | 1.4729 | 100 |

Mn

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Mn |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113699 | 1x | 0.025 | 1.69 ppm |
| 2-113700 |  |  |  |

Ni

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113699 | 625x | 2.955 | 12.59 |
| 2-113700 | 20x | 4.024 | 0.55 |

Zr

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113699 | 1x | 0.030 | 2.02 ppm |
| 2-113700 |  |  |  |