Submission ID: 100043292

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113701_1 |  |  |
| 2-113701_2 | 0.2180 | 100 |
| 2-113702_1 | 0.2045 | 100 |
| 2-113702_2 |  |  |

Pd_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113701_1 | 8.3x |  |  |
| 2-113701_2 | 8.3x | 0.976 | 3729.01 ppm |
| 2-113702_1 | 8.3x | 0.949 | 3869.15 ppm |
| 2-113702_2 | 8.3x |  |  |