Submission ID: 100043293

Sample prep: wet

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113703 | 1 | 100x | 2.715 | 271. 54 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113703 | 1 | 10x | 2.828 | 28.28 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113703 | 1 | 2.5x | 2.218 | 5.54 ppm |