Submission ID: 100043308

Sample prep: [15 mL H2SO4 + 25 mL HNO3] & [Katanax]

Analysis: Agilent ICP-OES

| sample | weight (g) | volume (mL) | sample prep |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113745_2 | 0.2023 | 200 | [Katanax] |
| 2-113746_2 | 0.2030 | 200 | [Katanax] |
| 2-113737_1 | 0.2055 | 100 | [15 mL H2SO4 + 25 mL HNO3] |
| 2-113747_3 | 0.1042 | 100 | [15 mL H2SO4 + 25 mL HNO3] |

Sn

| sample | dilution | conc. [mg/L] | %Sn |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113745_2 | 2.5x | 0.871 | 0.215 |
| 2-113746_2 | 1.25x | 1.127 | 0.139 |
| 2-113747_1 | 1000x | 0.585 | 56.16 |
| 2-113747_3 | 1000x | 1.167 | 56.79 |