Submission ID: 100043311

Sample prep: 40 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113753_1 | 0.2119 | 100 |
| 2-113753_2 | 0.2015 | 100 |
| 2-113754_3 | 0.2062 | 100 |
| 2-113754_4 | 0.2172 | 100 |

Na_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113753_1 | 1.428571x | 0.816 | 550.31 ppm |
| 2-113753_2 | 1x | 1.003 | 497.92 ppm |
| 2-113754_3 | 100x | 0.832 | 40359.02 ppm |
| 2-113754_4 | 5100x | 0.888 | 40882.43 ppm |