Submission ID: 100043318

Sample prep: 20 mL HCl, 20 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113778_1 | 0.2131 | 250 |
| 2-113778_2 | 0.2022 | 250 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113778_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 20x | 0.388 | 0.91 | 1.10 |
| 2-113778_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 20x | 0.365 | 0.90 | 1.09 |