Submission ID: 100043322

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113782 | 0.2036 | 200 |
| 2-113783 | 0.2034 | 200 |
| 2-113784 | 0.2012 | 200 |
| 2-113785 | 0.2034 | 200 |

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113782 | 16.9958 | 18.9988 | 18.2985 | 34.96 | 0.6504 |
| 2-113783 | 18.5952 | 20.5974 | 19.8888 | 35.39 | 0.6461 |
| 2-113784 | 17.2056 | 19.4893 | 18.6858 | 35.18 | 0.6482 |
| 2-113785 | 15.6116 | 17.6151 | 16.9078 | 35.30 | 0.6470 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | %CaO [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113782 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ca] | 1.25x | 0.298 | 0.037 | 0.051 | 0.078 |
| 2-113783 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ca] | 1.25x | 0.238 | 0.029 | 0.041 | 0.063 |
| 2-113784 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ca] | 1.25x | 0.233 | 0.029 | 0.041 | 0.063 |
| 2-113785 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ca] | 1.25x | 0.247 | 0.030 | 0.042 | 0.065 |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | %Fe2O3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113782 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Fe] | 1.25x | 0.193 | 0.024 | 0.034 | 0.052 |
| 2-113783 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Fe] | 1.25x | 0.313 | 0.038 | 0.055 | 0.085 |
| 2-113784 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Fe] | 1.25x | 0.142 | 0.018 | 0.025 | 0.039 |
| 2-113785 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Fe] | 1.25x | 0.142 | 0.018 | 0.025 | 0.039 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | %Na2O [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113782 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.770 | 0.252 | 0.340 | 0.523 |
| 2-113783 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.660 | 0.162 | 0.219 | 0.339 |
| 2-113784 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.781 | 0.259 | 0.349 | 0.538 |
| 2-113785 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.704 | 0.173 | 0.233 | 0.360 |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113782 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Si] | 1x | 0.446 | 0.044 | 0.094 | 0.144 |
| 2-113783 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Si] | 1x | 0.260 | 0.026 | 0.055 | 0.085 |
| 2-113784 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Si] | 1x | 0.285 | 0.028 | 0.061 | 0.094 |
| 2-113785 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Si] | 1x | 0.231 | 0.023 | 0.049 | 0.076 |