Submission ID: 100043323

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113786_1 | 0.2016 | 100 |
| 2-113786_2 | 0.2018 | 100 |
| 2-113787_1 | 0.2061 | 100 |
| 2-113787_2 | 0.2114 | 100 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113786_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.490 | 270.06 ppm |
| 2-113786_2 |  |  |  |  |
| 2-113787_1 |  |  |  |  |
| 2-113787_2 |  |  |  |  |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113786_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | 1.25x | 2.078 | 1288.59 ppm |
| 2-113786_2 |  |  |  |  |
| 2-113787_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | 1.25x | 3.128 | 1897.07 ppm |
| 2-113787_2 |  |  |  |  |