Submission ID: 100043325

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113790 | 0.2052 | 200 |
| 2-113791 | 0.2044 | 200 |
| 2-113792 | 0.2305 | 200 |
| 2-113793 | 0.2164 | 200 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113790 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.25x | 1.195 | 0.15 |
| 2-113791 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.25x | 1.193 | 0.15 |
| 2-113792 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.25x | 1.306 | 0.14 |
| 2-113793 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.25x | 1.332 | 0.15 |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113790 | [1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.665 | 0.08 |
| 2-113791 | [1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.769 | 0.09 |
| 2-113792 | [1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.843 | 0.09 |
| 2-113793 | [1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.804 | 0.09 |

Ni_total

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113790 | [+0.5 ppm] [+3.0 ppm] [Ni] | 10x | 1.603 | 1.56 |
| 2-113791 | [+0.5 ppm] [+3.0 ppm] [Ni] | 10x | 1.642 | 1.61 |
| 2-113792 | [+0.5 ppm] [+3.0 ppm] [Ni] | 10x | 1.823 | 1.58 |
| 2-113793 | [+0.5 ppm] [+3.0 ppm] [Ni] | 10x | 1.883 | 1.74 |