Submission ID: 100043326

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113794 | 0.2020 | 200 |
| 2-113795 | 0.2115 | 200 |
| 2-113795 | 0.2251 | 200 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113794 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 1.986 | 39.33 | 74.30 |
| 2-113795 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.061 | 38.98 | 73.63 |
| 2-113796 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.175 | 38.65 | 73.01 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113794 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 1.255 | 12.43 | 17.39 |
| 2-113795 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 1.374 | 12.99 | 18.18 |
| 2-113796 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 1.493 | 13.26 | 18.56 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113794 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.538 | 5.33 | 6.67+0.5 |
| 2-113795 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.609 | 5.76 | 7.21 |
| 2-113796 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.651 | 5.78 | 7.24 |