Submission ID: 100043335, 100043342, 100043350

Sample prep: 40 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113843 | 0.1217 | 100 |
| 2-113843_2 | 0.1050 | 100 |
| 2-113859 | 0.2144 | 100 |
| 2-113878 | 0.2118 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113843_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.7x | 0.777 | 1063.94 ppm |
| 2-113843_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.7x | 0.618 | 980.46 ppm |
| 2-113859 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.839 | 978.40 ppm |
| 2-113878 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.728 | 859.11 ppm |