Submission ID: 100043339

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113851_1 | 0.2095 | 200 |
| 2-113851_2 | 0.2153 | 200 |
| 2-113852_1 | 0.2080 | 200 |
| 2-113852_2 | 0.2152 | 200 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113851_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Sn] | 1.25x | 0.876 | 0.104 |
| 2-113851_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Sn] | 1.25x |  |  |
| 2-113852_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Sn] | 1.25x | 0.839 | 0.101 |
| 2-113852_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Sn] | 1.25x |  |  |