Submission ID: 100043348

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113875_1 | 0.2341 | 200 |
| 2-113875_2 | 0.2127 | 200 |
| 2-113875_3 | 0.0585 | 100 |
| 2-113875_4 | 0.0531 | 100 |

Pt

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113875_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 2.5x | 0.621 | 0.133 |
| 2-113875_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 2.5x | 0.543 | 0.128 |
| 2-113875_3 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.178 | 0.252 |
| 2-113875_4 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.059 | 0.249 |