Submission ID: 100043372, 100043374

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES for Na, Sn, Zr Metrohm titrator for Cr

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113930 | 0.0529 | 4.5995 | 18.426 |
| 2-113935 | 0.1051 | 9.2005 | 18.552 |
| 2-113936 | 0.1027 | 9.0446 | 18.664 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113930 | 0.2067 | 200 |
| 2-113935 | 0.2045 | 200 |
| 2-113936 | 0.2018 | 200 |

Na2O

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113930 | 10x | 0.623 | 0.603 | 0.813 |
| 2-113935 | 10x | 0.626 | 0.612 | 0.825 |
| 2-113936 | 10x | 0.608 | 0.603 | 0.813 |

Sn

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113930 | 1.25x | 0.756 | 0.091 |
| 2-113935 | 1.25x | 0.750 | 0.092 |
| 2-113936 | 1.25x | 0.723 | 0.090 |

ZnO

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113930 | 10x | 1.583 | 1.53 | 1.91 |
| 2-113935 | 10x | 1.501 | 1.47 | 1.83 |
| 2-113936 | 10x | 1.557 | 1.54 | 1.92 |

ZrO2

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113930 | 10x | 0.564 | 0.546 | 0.738 |
| 2-113935 | 10x | 0.740 | 0.724 | 0.978 |
| 2-113936 | 10x | 0.583 | 0.578 | 0.780 |