Submission ID: 100043392

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES for Na, Zr Metrohm titrator for Cr

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113974 | 1.0073 | 7.1995 | 1.027 |
| 2-113976 | 1.0078 | 6.9803 | 0.995 |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-113974 | 0.1059 | 9.3567 | 18.568 |
| 2-113976 | 0.1021 | 9.0995 | 18.684 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113974 | 0.2034 | 200 |
| 2-113976 | 0.2117 | 200 |

Na2O

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113974 | 10x | 0.667 | 0.66 | 0.88 |
| 2-113976 | 10x | 0.705 | 0.67 | 0.90 |

ZrO2

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113974 | 1.25x | 0.024 | 0.00 | 0.00 |
| 2-113976 | 10x | 0.597 | 0.56 | 0.76 |