Submission ID: 100043401

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES for Na, Zr Metrohm titrator for Cr

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114001 | 1.0034 | 7.0995 | 1.012 |
| 2-114002 | 1.0039 | 7.0761 | 1.008 |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114001 | 0.1214 | 10.4005 | 17.917 |
| 2-114002 | 0.1364 | 10.8821 | 18.218 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114001 | 0.2040 | 200 |
| 2-114002 | 0.2026 | 200 |

Na2O

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114001 | 10x | 0.715 | 0.70 | 0.94 |
| 2-114002 | 10x | 0.709 | 0.70 | 0.94 |

ZrO2

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114001 | 1.25x | 0.026 | 0.00 | 0.00 |
| 2-114002 | 10x | 0.548 | 0.54 | 0.73 |