Submission ID: 100043402

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114003 | 0.2046 | 200 |
| 2-114004 | 0.2046 | 200 |
| 2-114005 | 0.2020 | 200 |
| 2-114006 | 0.2043 | 200 |

Fe

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114003 |  |  |  |
| 2-114004 |  |  |  |
| 2-114005 | 20x | 0.542 | 1.07 |
| 2-114006 | 20x | 1.052 | 2.06 |

Ni

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114003 | 100x | 0.912 | 8.92 |
| 2-114004 | 100x | 0.904 | 8.84 |
| 2-114005 | 50x | 1.479 | 7.32 |
| 2-114006 | 50x | 0.939 | 4.60 |