Submission ID: 100043403, 100043404

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114007_1 | 0.2028 | 250 |
| 2-114007_2 | 0.2025 | 250 |
| 2-114007_3 | 0.1139 | 250 |
| 2-114008_1 | 0.2059 | 250 |
| 2-114008_2 | 0.2286 | 250 |
| 2-114008_3 | 0.1072 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114007_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] | 100x | 0.863 | 10.64 |
| 2-114007_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] | 100x |  |  |
| 2-114007_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] | 50x | 0.936 | 10.27 |
| 2-114008_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] | 100x | 0.668 | 8.10 |
| 2-114008_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] | 100x | 0.777 | 8.49 |
| 2-114008_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] | 50x | 0.760 | 8.86 |