Submission ID: 100043408

Sample prep: 40 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114017_1 | 0.1039 | 100 |
| 2-114017_2 | 0.1048 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114017_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 1.112 | 1070.58 ppm |
| 2-114017_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 1.049 | 1001.24 ppm |