Submission ID: 100043414

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114035 | 0.2023 | 200 |
| 2-114036 | 0.2012 | 200 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114035 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 1.972 | 39.00 | 73.66 |
| 2-114036 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 1.978 | 39.33 | 74.30 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114035 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 1.233 | 12.19 | 17.06 |
| 2-114036 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 1.321 | 13.13 | 18.05 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114035 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.629 | 6.22 | 7.79 |
| 2-114036 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.589 | 5.85 | 7.33 |