Submission ID: 100043417, 100043423

Sample prep: 40 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114043_1 | 0.2014 | 100 |
| 2-114043_2 | 0.1 | 100 |
| 2-114054_1 | 0.2020 | 100 |
| 2-114054_2 | 0.2052 | 100 |
| 2-114055_1 | 0.2044 | 100 |
| 2-114055_2 | 0.2014 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114043_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.200 | 99.35 ppm |
| 2-114043_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.098 | 98.11 ppm |
| 2-114054_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.626 | 310.04 ppm |
| 2-114054_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.649 | 316.14 ppm |
| 2-114055_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.894 | 437.57 ppm |
| 2-114055_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.943 | 468.33 ppm |