Submission ID: 100043418, 100043419

Sample prep: 40 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114045_1 | 0.2039 | 100 |
| 2-114045_2 | 0.1026 | >100 && lost sample |
| 2-114046_1 | 0.2057 | 100 |
| 2-114046_2 | 0.1023 | 100 |
| 2-114047_1 | 0.2048 | 100 |
| 2-114047_2 | 0.1014 | 100 |

K_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114045_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25x | 0.716 | 0.88 |
| 2-114045_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.642 | 0.78 |
| 2-114046_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25x | 0.567 | 0.69 |
| 2-114046_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.558 | 0.68 |
| 2-114047_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25x | 0.756 | 0.92 |
| 2-114047_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.700 | 0.86 |