Submission ID: 100043422, 100043428

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114052 | 0.2055 | 250 |
| 2-114053 | 0.2018 | 250 |
| 2-114064 | 0.2358 | 250 |
| 2-114065 | 0.2052 | 250 |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114052 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Zn] | 200x | 1.211 | 29.45 | 36.67 |
| 2-114053 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Zn] | 100x | 1.214 | 15.04 | 18.72 |
| 2-114064 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Zn] | 50x | 1.389 | 7.36 | 9.17 |
| 2-114065 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Zn] | 10x | 1.350 | 1.64 | 2.05 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114052 | [+0.5 ppm] [+3.0 ppm] [Zr] | 50x | 1.107 | 6.74 | 9.10 |
| 2-114053 | [+0.5 ppm] [+3.0 ppm] [Zr] | 50x | 1.380 | 8.55 | 11.55 |