Submission ID: 100043430

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114067_1 | 0.1051 | 250 |
| 2-114067_2 | 0.2030 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114067_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Cu] | 25x | 1.295 | 7.70 |
| 2-114067_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Cu] | 50x | 1.274 | 7.84 |