Submission ID: 100043431

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114068_1 | 0.2112 | 200 |
| 2-114068_2 | 0.2067 | 200 |
| 2-114069_1 | 0.2206 | 200 |
| 2-114069_2 | 0.2150 | 200 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114068_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.096 | 39.69 | 74.97 |
| 2-114068_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.058 | 39.82 | 75.22 |
| 2-114069_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.201 | 39.90 | 75.37 |
| 2-114069_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.137 | 39.76 | 75.10 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114068_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.939 | 8.89 | 12.43 |
| 2-114068_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.858 | 8.30 | 11.61 |
| 2-114069_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 1.000 | 9.07 | 12.69 |
| 2-114069_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.978 | 9.10 | 12.73 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114068_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.739 | 7.00 | 8.76+2 |
| 2-114068_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.668 | 6.46 | 8.09+3 |
| 2-114069_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.797 | 7.23 | 9.05+2 |
| 2-114069_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.772 | 7.18 | 8.99 |