Submission ID: 100043432

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114070 | 1.0013 | 8.3396 | 1.292 |
| 2-114071 | 1.0028 | 8.4708 | 1.310 |