Submission ID: 100043434

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114074_1 | 0.2061 | 100 |
| 2-114074_2 | 0.1060 | 100 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114074_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.461 | 248.65 ppm |
| 2-114074_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.243 | 254.52 ppm |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114074_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | 1.25x | 0.989 | 599.90 ppm |
| 2-114074_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | 1.25x | 0.530 | 625.57 ppm |