Submission ID: 100043436

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114079 | 0.2134 | 200 |
| 2-114080 | 0.2033 | 200 |
| 2-114081 | 0.2124 | 200 |

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114079 | 28.9488 | 30.9909 | 30.5617 | 21.02 | 0.7898 |
| 2-114080 | 29.1939 | 31.1939 | 31.1930 | 0.04 | 0.9996 |
| 2-114081 | 27.5269 | 29.7978 | 29.7938 | 0.18 | 0.9982 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114079 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 100x | 0.662 | 6.20 | 7.85 |
| 2-114080 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 100x | 0.758 | 7.46 | 7.46 |
| 2-114081 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 100x | 0.772 | 7.27 | 7.28 |