Submission ID: 100043443

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114091_1 | 0.1011 | 200 |
| 2-114091_2 | 0.2085 | 200 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114091_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 50x | 0.594 | 5.88 | 7.36 |
| 2-114091_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 100x | 0.607 | 5.83 | 7.29 |