Submission ID: 100043461

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114114_1 | 0.2198 | 200 |
| 2-114114_2 | 0.2056 | 200 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114114_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.067 | 37.61 | 71.42 |
| 2-114114_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 1.992 | 38.76 | 73.60 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114114_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 1.492 | 13.58 | 18.99 |
| 2-114114_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 1.419 | 13.81 | 19.32 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114114_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.587 | 5.34 | 6.88 |
| 2-114114_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm, 1.5 ppm] [Ca][Cu] | 100x | 0.565 | 5.50 | 6.89 |