Submission ID: 100043465

Sample prep: Katanax for Cu, 20 mL H2SO4 for Cr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114128 | 18.6214 | 20.6220 | 20.5315 | 4.52 | 0.9548 |
| 2-114129 | 17.2041 | 19.2184 | 19.1577 | 3.01 | 0.9699 |
| 2-114130 | 19.2535 | 21.2578 | 21.0931 | 8.22 | 0.9178 |

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | %Cr(VI) [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114128 | 1.0099 | N/A | <10.0 ppm | <10.0 ppm |
| 2-114129 | 1.0083 | N/A | <10.0 ppm | <10.0 ppm |
| 2-114130 | 1.0068 | N/A | <10.0 ppm | <10.0 ppm |

Cr(III)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %total Cr | %Cr(III) | %Cr(III) [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114128 | 0.1018 | 4.1005 | 6.143 | 6.143 - 0 | 6.43 |
| 2-114129 | 0.1025 | 4.1995 | 6.248 | 6.248 - 0 | 6.44 |
| 2-114130 | 0.1085 | 3.9995 | 5.616 | 5.616 - 0 | 6.12 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114128 | 0.2018 | 200 |
| 2-114129 | 0.2031 | 200 |
| 2-114130 | 0.2025 | 200 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114128 | [+0.5 ppm] [+3.0 ppm] [Cu] | 10x | 1.807 | 1.79 | 1.87 |
| 2-114129 | [+0.5 ppm] [+3.0 ppm] [Cu] | 10x | 1.814 | 1.79 | 1.84 |
| 2-114130 | [+0.5 ppm] [+3.0 ppm] [Cu] | 10x | 1.753 | 1.73 | 1.88 |