Submission ID: 100043468, 100043470

Sample prep: wet

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114144 | 1 | 100x | 1.292 | 129.17 ppm |
| 2-114158 | 1 | 100x | 0.990 | 98.97 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114144 | 1 | 10x | 1.448 | 14.48 ppm |
| 2-114158 | 1 | 10x | 0.951 | 9.51 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114144 | 1 | 1x | 0.504 | 0.50 ppm |
| 2-114158 | 1 | 1x | 0.578 | 0.58 ppm |