Submission ID: 100043471

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114159 | 28.9489 | 30.9545 | 30.9525 | 0.10 |  |
| 2-114160 | 29.1939 | 31.2020 | 31.1995 | 0.12 |  |
| 2-114161 | 27.5289 | 29.5466 | 29.5406 | 0.30 |  |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114159_1 | 0.2501 | 200 |
| 2-114160_1 | 0.2041 | 200 |
| 2-114161_1 | 0.2078 | 200 |
| 2-114159_2 | 0.2046 | 200 |
| 2-114160_2 | 0.2025 | 200 |
| 2-114161_2 | 0.2061 | 200 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114159_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.361 | 46.16 | 87.20 |
| 2-114160_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.102 | 41.52 | 78.43 + 1.0 |
| 2-114161_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.174 | 42.19 | 79.69 |
| 2-114159_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.643 | 42.28 | 79.86 |
| 2-114160_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.079 | 40.74 | 76.96 |
| 2-114161_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 200x | 2.181 | 41.99 | 79.31 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114159_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 200x | 0.718 | 14.04 | 19.65 |
| 2-114160_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 200x | 0.662 | 13.08 | 18.29 |
| 2-114161_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 200x | 0.650 | 12.61 | 17.64 |
| 2-114159_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 200x | 0.866 | 13.85 | 19.28 |
| 2-114160_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 200x | 0.662 | 12.97 | 18.14 |
| 2-114161_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 200x | 0.640 | 16.95 | 17.27 |