Submission ID: 100043472

Sample prep: HCl for Ni_acid and Katanax for Ni_total

Analysis: Perkin Elmer

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114162 | 0.2065 | 250 |
| 2-114163 | 0.2051 | 250 |
| 2-114164 | 0.2073 | 250 |
| 2-114165 | 0.2508 | 250 |

Ni_acid

| sample | dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114162 | 100x | 0.883 | 10.69 |
| 2-114163 | 100x | 0.502 | 6.00 |
| 2-114164 | 100x | 0.764 | 9.27 |
| 2-114165 | 100x | 0.757 | 9.16 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114162 | 0.2064 | 250 |
| 2-114163 | 0.2091 | 250 |
| 2-114164 | 0.2060 | 250 |
| 2-114165 | 0.2065 | 250 |

Ni_total

| sample | dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114162 | 100x | 1.086 | 13.15 |
| 2-114163 | 100x | 0.964 | 11.75 |
| 2-114164 | 100x | 0.991 | 11.96 |
| 2-114165 | 100x | 1.335 | 13.30 |