Submission ID: 100043477

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114182_1 | 0.2085 | 250 |
| 2-114182_2 | 0.2047 | 250 |
| 2-114183_1 | 0.2062 | 250 |
| 2-114183_2 | 0.2114 | 250 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114182_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 100x | 0.600 | 7.19 | 9.00 |
| 2-114182_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 100x | 0.578 | 7.06 | 8.83 |
| 2-114183_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 100x | 0.597 | 7.24 | 9.06 |
| 2-114183_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ca] | 100x | 0.574 | 6.79 | 8.50 |