Submission ID: 100043486, 100043487, 100043488, 100043489, 100043490, 100043491

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114207 | 0.2207 | 200 |
| 2-114208 | 0.2083 | 200 |
| 2-114209 | 0.2261 | 200 |
| 2-114210 | 0.2051 | 200 |
| 2-114211 | 0.2020 | 200 |
| 2-114212 | 0.2067 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114207 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ni] | 50x | 0.904 | 4.10 |  |
| 2-114208 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.813 | 7.80 | 8.06 |
| 2-114209 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ni] | 200x | 0.685 | 12.12 | 12.64 |
| 2-114210 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ni] | 200x | 0.744 | 14.52 | 15.14 |
| 2-114211 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.575 | 5.70 |  |
| 2-114212 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Ni] | 200x | 0.784 | 15.18 |  |