Submission ID: 100043496, 100043497

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114223_1 | 0.2010 | 250 |
| 2-114223_2 | 0.2023 | 250 |
| 2-114224_1 | 0.2022 | 250 |
| 2-114224_2 | 0.2071 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114223_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 200x | 1.416 | 35.23 | 66.56 |
| 2-114223_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 200x | 1.539 | 38.04 | 71.85 |
| 2-114224_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 200x | 1.675 | 41.42 | 78.25 |
| 2-114224_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Al] | 200x | 1.596 | 38.54 | 72.80 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114223_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.998 | 12.41 | 17.37 |
| 2-114223_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.030 | 12.73 | 17.80 |
| 2-114224_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.986 | 12.19 | 17.06 |
| 2-114224_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.002 | 12.10 | 16.92 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114223_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 50x | 0.963 | 5.99 | 7.50 +1.00 |
| 2-114223_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 50x | 0.931 | 5.75 | 7.20 |
| 2-114224_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 50x | 0.928 | 5.74 | 7.19 |
| 2-114224_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 50x | 0.958 | 5.78 | 7.24 +1.00 |