Submission ID: 100043514

Sample prep: wet

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114254 | 1 | 100x | 1.451 | 145.10 ppm |
| 2-114255 | 1 | 100x | 1.729 | 172.88 ppm |
| 2-114256 | 1 | 100x | 1.166 | 116.62 ppm |

Co_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Co |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114254 | 1 | 10x | 4.440 | 44.40 ppm |
| 2-114255 | 1 | 100x | 0.551 | 55.08 ppm |
| 2-114256 | 1 | 10x | 4.198 | 41.98 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114254 | 1 | 10x | 1.295 | 12.95 ppm |
| 2-114255 | 1 | 10x | 1.419 | 14.19 ppm |
| 2-114256 | 1 | 10x | 0.980 | 9.80 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114254 | 1 | 1x | 1.342 | 1.34 ppm |
| 2-114255 | 1 | 1x | 2.503 | 2.50 ppm |
| 2-114256 | 1 | 1x | 2.605 | 2.61 ppm |