Submission ID: 100043521

Sample prep: 40 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114292_1 | 0.1057 | 100 |
| 2-114292_2 | 0.2048 | 100 |
| 2-114293_1 | 0.1041 | 100 |
| 2-114293_2 | 0.2029 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114292_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.584 | 5528.65 ppm |
| 2-114292_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25x | 0.407 | 4968.40 ppm |
| 2-114293_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50x | 0.626 | 30054.40 ppm |
| 2-114293_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100x | 0.589 | 29044.78 ppm |