Submission ID: 100043540

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114329_1 | 0.2020 | 250 |
| 2-114329_2 | 0.2047 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114329_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Al] | 200x | 1.534 | 37.97 | 71.73 |
| 2-114329_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Al] | 200x | 1.601 | 39.11 | 73.88 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114329_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.980 | 12.13 | 16.97 |
| 2-114329_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.022 | 12.48 | 17.46 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114329_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.892 | 5.52 | 6.91 |
| 2-114.293_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.897 | 5.48 | 6.86 |