Submission ID: 100043549

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114352_1 | 0.2041 | 100 |
| 2-114352_2 | 0.1082 | 100 |
| 2-114353_1 | 0.2036 | 100 |
| 2-114353_2 | 0.1235 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114352_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.039 | 636.52 ppm |
| 2-114352_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.628 | 644.65 ppm |
| 2-114353_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.566 | 961.73 ppm |
| 2-114353_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.076 | 967.97 ppm |