Submission ID: 100043564

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114381_1 | 0.2014 | 100 |
| 2-114381_2 | 0.1048 | 100 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114381_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.482 | 265.73 ppm |
| 2-114381_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.252 | 267.41 ppm |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114381_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.067 | 662.19 ppm |
| 2-114381_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 0.559 | 666.56 ppm |