Submission ID: 100043595

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114435_1 | 0.2091 | 250 |
| 2-114435_2 | 0.2016 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114435_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Al] | 100x | 3.280 | 39.21 | 74.06 |
| 2-114435_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Al] | 100x | 3.158 | 39.17 | 73.99 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114435_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.052 | 12.58 | 17.60 |
| 2-114435_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.986 | 12.23 | 17.11 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114435_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.987 | 5.90 | 7.39 |
| 2-114435_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.858 | 5.32 | 6.66 |