Submission ID: 100043614

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | 0.0825 N FAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114480_1 | 1.0082 | N/A | <10.0 ppm |  |
| 2-114480_2 | 0.5037 |  |  |  |
| 2-114481_1 | 1.0010 | N/A | <10.0 ppm |  |
| 2-114481_2 | 0.5052 |  |  |  |
| 2-114482_1 | 1.0162 | 0.8119 | 0.114 |  |
| 2-114482_2 | 0.5099 | 0.3990 | 0.112 |  |
| 2-114483_1 | 1.0018 | N/A | <10.0 ppm |  |
| 2-114483_2 | 0.5068 |  |  |  |